ПРОТОКОЛ
механических испытаний на растяжение

Результаты испытания

Усилие при пределе пропорциональности Pпц:	1223,9 Н
Предел пропорциональности σпц:	692,6 МПа
Усилие при верхнем пределе текучести Pтв:	-
Верхний предел текучести σтв:	-
Усилие при нижнем/физическом пределе текучести Pт:	-
Нижний/физический предел текучести σт:	-
Усилие при условном пределе текучести P0,2:	1586,0 Н
Условный предел текучести σ0,2:	897,5 МПа
Модуль упругости E:	-

Максимальное усилие Pmax:	3256,7 Н
Временное сопротивление (предел прочности) σmax:	1843 МПа
Удлинение при максимальном усилии Δlм:	9,169 мм
Отн. удлинение при максимальном усилии εм:	6,113 %

Усилие в точке разрыва Pр:	1289,7 Н
Прочность в точке разрыва σр:	729,8 МПа
Удлинение в точке разрыва Δlр:	18,125 мм
Относительное удлинение в точке разрыва εр:	12,08 %

Дата:		03.06.2026
Оператор:	Малюк		Подпись:

Файл диаграммы испытания: 03.06.2026_14-15-47_растяжение.dat
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