ПРОТОКОЛ

механических испытаний на растяжение

Результаты испытания

Усилие при пределе пропорциональности Pпц:	1223,9 Н

Предел пропорциональности σпц:	692,6 МПа

Усилие при верхнем пределе текучести Pтв:	-

Верхний предел текучести σтв:	-

Усилие при нижнем/физическом пределе текучести Pт:	-

Нижний/физический предел текучести σт:	-

Усилие при условном пределе текучести P0,2:	1586,0 Н

Условный предел текучести σ0,2:	897,5 МПа

Модуль упругости E:	-

Максимальное усилие Pmax:	3256,7 Н

Временное сопротивление (предел прочности) σmax:	1843 МПа

Удлинение при максимальном усилии Δlм:	9,169 мм

Отн. удлинение при максимальном усилии εм:	6,113 %

Усилие в точке разрыва Pр:	1289,7 Н

Прочность в точке разрыва σр:	729,8 МПа

Удлинение в точке разрыва Δlр:	18,125 мм

Относительное удлинение в точке разрыва εр:	12,08 %

Дата:		03.06.2026

Оператор:	Малюк		Подпись:

Файл диаграммы испытания: 03.06.2026_14-15-47_растяжение.dat