ПРОТОКОЛ

механических испытаний на растяжение

Результаты испытания

Усилие при пределе пропорциональности Pпц:	311,5 Н

Предел пропорциональности σпц:	176,3 МПа

Усилие при верхнем пределе текучести Pтв:	-

Верхний предел текучести σтв:	-

Усилие при нижнем/физическом пределе текучести Pт:	-

Нижний/физический предел текучести σт:	-

Усилие при условном пределе текучести P0,2:	482,1 Н

Условный предел текучести σ0,2:	272,8 МПа

Модуль упругости E:	-

Максимальное усилие Pmax:	800,7 Н

Временное сопротивление (предел прочности) σmax:	453,1 МПа

Удлинение при максимальном усилии Δlм:	4,530 мм

Отн. удлинение при максимальном усилии εм:	3,02 %

Усилие в точке разрыва Pр:	543,1 Н

Прочность в точке разрыва σр:	307,3 МПа

Удлинение в точке разрыва Δlр:	45,761 мм

Относительное удлинение в точке разрыва εр:	30,51 %

Дата:		03.06.2026

Оператор:	Малюк		Подпись:

Файл диаграммы испытания: 03.06.2026_12-22-41_растяжение.dat