ПРОТОКОЛ
механических испытаний на растяжение

Результаты испытания

Усилие при пределе пропорциональности Pпц:	311,5 Н
Предел пропорциональности σпц:	176,3 МПа
Усилие при верхнем пределе текучести Pтв:	-
Верхний предел текучести σтв:	-
Усилие при нижнем/физическом пределе текучести Pт:	-
Нижний/физический предел текучести σт:	-
Усилие при условном пределе текучести P0,2:	482,1 Н
Условный предел текучести σ0,2:	272,8 МПа
Модуль упругости E:	-

Максимальное усилие Pmax:	800,7 Н
Временное сопротивление (предел прочности) σmax:	453,1 МПа
Удлинение при максимальном усилии Δlм:	4,530 мм
Отн. удлинение при максимальном усилии εм:	3,02 %

Усилие в точке разрыва Pр:	543,1 Н
Прочность в точке разрыва σр:	307,3 МПа
Удлинение в точке разрыва Δlр:	45,761 мм
Относительное удлинение в точке разрыва εр:	30,51 %

Дата:		03.06.2026
Оператор:	Малюк		Подпись:

Файл диаграммы испытания: 03.06.2026_12-22-41_растяжение.dat
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