ПРОТОКОЛ

механических испытаний на растяжение

Результаты испытания

Усилие при пределе пропорциональности Pпц:	9260,2 Н

Предел пропорциональности σпц:	5240 МПа

Усилие при верхнем пределе текучести Pтв:	-

Верхний предел текучести σтв:	-

Усилие при нижнем/физическом пределе текучести Pт:	-

Нижний/физический предел текучести σт:	-

Усилие при условном пределе текучести P0,2:	9477,8 Н

Условный предел текучести σ0,2:	5363 МПа

Модуль упругости E:	-

Максимальное усилие Pmax:	9477,8 Н

Временное сопротивление (предел прочности) σmax:	5363 МПа

Удлинение при максимальном усилии Δlм:	9,232 мм

Отн. удлинение при максимальном усилии εм:	6,155 %

Усилие в точке разрыва Pр:	8097,1 Н

Прочность в точке разрыва σр:	4582 МПа

Удлинение в точке разрыва Δlр:	9,564 мм

Относительное удлинение в точке разрыва εр:	6,376 %

Дата:		16.06.2026

Оператор:	Малюк		Подпись:

Файл диаграммы испытания: 16.06.2026_14-38-53_растяжение.dat