ПРОТОКОЛ
механических испытаний на растяжение

Результаты испытания

Усилие при пределе пропорциональности Pпц:	9260,2 Н
Предел пропорциональности σпц:	5240 МПа
Усилие при верхнем пределе текучести Pтв:	-
Верхний предел текучести σтв:	-
Усилие при нижнем/физическом пределе текучести Pт:	-
Нижний/физический предел текучести σт:	-
Усилие при условном пределе текучести P0,2:	9477,8 Н
Условный предел текучести σ0,2:	5363 МПа
Модуль упругости E:	-

Максимальное усилие Pmax:	9477,8 Н
Временное сопротивление (предел прочности) σmax:	5363 МПа
Удлинение при максимальном усилии Δlм:	9,232 мм
Отн. удлинение при максимальном усилии εм:	6,155 %

Усилие в точке разрыва Pр:	8097,1 Н
Прочность в точке разрыва σр:	4582 МПа
Удлинение в точке разрыва Δlр:	9,564 мм
Относительное удлинение в точке разрыва εр:	6,376 %

Дата:		16.06.2026
Оператор:	Малюк		Подпись:

Файл диаграммы испытания: 16.06.2026_14-38-53_растяжение.dat
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